**Pansarfärg**

Rostskyddsfärg avsedd som skyddande film över Metallprimern i ett rostskyddsfärgssystem eller som slutstrykning vid målning av metall målat med Metallprimer utvändigt.

Produktbeskrivning

Färgsystemet/Pansarfärg introducerades på 1920-talet av Kungliga Vattenfallsstyrelsen och provades ut i fullskala tillsammans med Ingenjörvetenskapsakademiens Korrosionsnämnd i främst industriella tillämpningar under närmare fyrtio år.

Originalkonceptet uppvisar en anmärkningsvärd livslängd.

Formuleringen bygger på historiska källor, men linoljegrundfärgen av blymönja i originalkonceptet har bytts ut mot fosfaterad linoljegrundfärg.

I övrigt bygger rostskyddsfärgssystemet och Pansarfärgen på samma intrikata blandning av högkvalitativa linoljor och specialpigment som i originalsystemet.

Förarbete

Pansarfärgen målas på 1–2 lager med Metallprimern.

Målning med Metallprimer – se Produktblad Metallprimer.

Målning

Se till att Metallprimern är torr och övermålningsbar och inte ligger i direkt solsken.

Använd en rund anstrykare i lämplig storlek. Färgen går även att påföra med lackroller anpassad för oljefärg men bör då efterstrykas med pensel.

Var noga med att måla ut färgen i tunna skikt så att det inte sker en skinntorkning. Om färgen sträckes 12m2/liter blir filmtjockleken ca 80µm efter tork.

Om Pansarfärgen används som slutstrykningsfärg rekommenderar vi att den påförs i 2 lager med minst 1 dygns torktid mellan strykningarna.

Efter målning / underhåll

Rengör penseln i såpa och vatten tills den är ren. Avsluta med att tvätta borsten med olivoljetvål/Marseilletvål för att återfetta håren.

Färgrester får ej hällas ut i avloppet utan ska lämnas på återvinningstation.

OBS! Var mycket noga att vattendränka tyg-trasor etc. för att eliminera risk för självantändning.

Övrigt

Det är viktigt att Metallprimern fått torka till ordentligt innan den övermålas med Pansarfärgen.

Användningsområde Rostskydd av metall

Bindemedel Kokt linolja, Tungolja

Pigment Zinkoxid, Aluminiumtrifosfat, metalliska pigment, Järnoxider

Brandklass Ej brandfarlig

Glans Halvblank

Lagring Minst 2 år

Minsta temp vid målning 12°C

Rengöring av verktyg Såpa och vatten

Spädning/förtunning Skall ej spädas

Storlekar 1, 3, och 5 liter

Torktid Ca. 24 timmar

Verktyg Pensel, lackroller

Åtgång 12 kvm/liter

Produkten innehåller Zinkoxid <15%

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.

Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

En bild som visar symbol

Automatiskt genererad beskrivning

Självantändningsrisk i porösa material

Förvaras oåtkomligt för barn

EU gränsvärde (Kat A/d): 300g/l (2010) Denna produkt innehåller <95g/l VOC EWC= 08 01 1

All info här presenterat är baserat på tester och verkligt utfall. Vi garanterar varans kvalitet i burken. Slutresultatet beror på en mängd faktorer såsom t.ex. utförande, underlagets skick, förarbete, lufttemp. och fuktighet mm.